株洲市“石峰”杯轨道交通产业暨全国和省第六届职工职业技能大赛（部分项目）

焊工技术文件

一、竞赛依据

以《国家职业标准—焊工》中的国家职业资格三级（技师）理论知识和技能操作要求为主要依据，并结合株洲市本职业行业特点进行命题。

二、竞赛对象

企业职工

三、竞赛项目

1．理论知识竞赛

理论知识竞赛以闭卷笔试的方式进行，满分100分，考试时间90分钟，理论知识竞赛成绩占竞赛总成绩的20%。

2．操作技能竞赛

操作技能竞赛由承办单位组织实施。操作技能竞赛为工件现场制作，满分100分，考试时间210分钟（含组对时间）,操作技能竞赛成绩占竞赛总成绩的80%。

四、竞赛技能操作内容

1．实际操作部分

以现场实际操作方式，选手在规定时间内，按图纸及技术文件要求独立进行试件的打磨、装配、焊接。内容包括：

（1）试件材质：低碳钢或低合金钢。

（2）试件规格：板材16Mn管材20g

（3）焊缝接头形式：见操作比赛试题。

（4）焊接位置：见操作比赛试题。

（5）焊接方法: 焊条电弧焊(111)、钨极氩弧焊(141)、CO2气体保护焊(135)三种。所占比重各占30%，共计90%。

2．实际操作规范

实际操作为手工电弧焊、二氧化碳气体保护焊和钨极氩弧焊。

（1）组对规定：组对时试件的间隙、钝边、反变形，均由参赛选手自定。定位焊应采用与正式焊接相同的焊接方法和焊接材料，焊材规格按操作比赛试题技术要求使用。

（2）定位焊规定：

①板对接焊缝的定位焊应在两端20mm范围的坡口内，两端不允许加引弧板和熄弧板。

②管子对接焊的定位焊应在坡口内，定位焊不得超过两点，每段长度应≤10mm。

③定位焊应采用与正式焊接相同的焊接方法和焊接材料，焊材规格焊材规格按操作比赛试题技术要求使用。

④所有试件一次组对完成。试件在组对、定位过程中出现问题，由参赛选手自己修复，不得调换。

（3）上架固定规定：

①管件上架固定时，应在焊接开始前标记12点钟的位置，定位焊不准设在仰焊位置（即5－7点钟位置）与平焊位置（即11点-1点钟位置）。

②每个试件上架固定完成，举手示意裁判员按照规定检查确认。未经监考裁判检查合格认可的上架固定试件，参赛选手擅自焊接的，该试件判为0分。

（4）施焊操作规定：

①施焊开始后，禁止使用一切电动工具。

②对接焊缝均采用单面焊双面成形完成。

③试件焊接时，焊缝最高点距地面不得超过1.2米。

④焊接过程中，试件不准取下、移动或改变焊接位置。

⑤管对接焊采用两半圆自下而上焊接。

⑥氩弧焊不允许重熔，不允许背部充氩。

⑦板对接焊采用一个方向焊接，不得由中间向两端焊或由两端向中间焊，所有层数的焊接方向均一致。

⑧违反上述规定之一，该试件判为0分。

（5）打磨及焊缝清理规定：

①点固焊前，允许对坡口及两侧20mm范围进行打磨；

②点固焊完成后，允许对点固焊缝范围进行打磨；

③操作完成后，参赛选手应认真清理试件表面的焊渣、飞溅，但不能破坏焊缝表面的原始成形。

④所有根部焊道背面和盖面焊道表面，不允许打磨。

⑤违反上述规定之一，该试件外观判为0分。

3．试件内部评判规范

执行射线探伤评价标准：NB/T47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》。

五、竞赛材料、工具。

1．赛场提供设施设备清单

| 设施设备 | 型号 | 生产厂家 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2气体保护焊机 | NB-350 | 时代 |  | 6台 |
| 直流氩弧焊机 | WS-400 | 时代 |  | 6台 |
| 焊条烘箱 | ZYHC-40 |  |  | 1台 |
| 焊条保温筒 |  |  |  | 6个 |
| 焊接工作平台 |  |  |  | 6个 |
| 钳台 |  |  |  | 6个 |
| 氩气减压表 |  |  |  | 6个 |
| CO2气体减压表 |  |  |  | 6个 |
| 槽钢 |  |  |  | 6根 |
| 钨极夹 |  |  | Ф2.4 | 若干 |
| 电源插线板 |  |  |  | 6个 |

2．竞赛材料清单

| 材料 | 型号 | 生产厂家 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电焊条 | E5015 | 天津金桥 | Ф3.2、Ф4.0 | 若干 |
| CO2焊丝 | ER50-6 | 天津金桥 | Ф1.2 | 若干 |
| 氩弧焊丝 | ER50-6 | 天津金桥 | Ф2.5 | 若干 |
| CO2气体 |  |  | 99.8% | 若干 |
| 氩气 |  |  | ≥99.99% | 若干 |

焊接材料：

16Mn钢板，规格260×125×16，V形坡口，坡口面角度：30°±2°;每位选手4件。

20g钢管，规格Ф60×6×100,V形坡口，坡口面角度：30°±1°；每位选手2件。

3．选手自带工、刀、量具清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面罩 | 自定 | 1个 |
| 2 | 手套 | 自定 | 1双 |
| 3 | 锤子 | 自定 | 1个 |
| 4 | 焊渣锤 | 自定 | 1个 |
| 5 | 凿子 | 自定 | 1把 |
| 6 | 锉刀 | 自定 | 1把 |
| 7 | 钢丝刷 | 自定 | 1把 |
| 8 | 砂纸 | 自定 | 若干 |
| 9 | 钢直尺 | 300mm | 1把 |
| 10 | 钢角尺 | 自定 | 1把 |
| 11 | 水平尺 | 自定 | 1把 |
| 12 | 活动板手 | 250mm | 1把 |
| 13 | 电动直磨机 | 自定 | 1台 |
| 14 | 电动角磨机 | 自定 | 1台 |
| 15 | 钢丝钳 | 自定 | 1把 |
| 16 | 钢锯条 | 自定 | 若干 |
| 17 | 钨极 | Ф2.4 | 若干 |
| 18 | 安全防护用品 | 自定 | 1套 |

六、竞赛焊工操作比赛试题

试题一、板状对接仰位CO2气体保护焊

焊接材料：16Mn钢板，规格260×125×16（2件）,V形坡口，坡口面角度：30°±2°   如图1所示

焊丝：ER50-6  Ф1.2

焊接设备：NB-350。

L： mm  ： mm   S：16mm   ：   b、p自定    反变形量自定.

（图1）

附：考试要求：

1)试件组装定位焊必须在坡口内侧

2)试件应严格按规定焊缝位置焊接

3)试件在焊接过程中不允许取下

4)焊缝表面应保持原始状态，不允许补焊、修磨

5)焊后严格清理试件上的飞溅及焊渣

试题二．板状对接横位焊条电弧焊

焊接材料：16Mn钢板，规格260×125×16，（2件），V形坡口，坡口面角度：30°±2°，如图2所示；

焊条： E5015  打底、填充φ3.2   盖面φ4

焊接设备：WS-400

L： mm  ： mm   S：16mm   ：   b、p自定    反变形量自定.

（图2）

附：考试要求：

1)试件组装定位焊必须在坡口内侧

2)试件应严格按规定焊缝位置焊接

3)试件在焊接过程中不允许取下

4)焊缝表面应保持原始状态，不允许补焊、修磨

5)焊后严格清理试件上的飞溅及焊渣

试题三、管状对接水平固定钨极氩弧焊打底、焊条电弧焊盖面

焊接材料： 20g钢管，规格Ф60×6×100（2件）,V形坡口，坡口面角度：

30°±1°，如图3所示；

打底：PP-TIG-50  Ф2.5  盖面 E5015  Ф3.2

焊接设备：WS-400

L：200mm   D：60mm     S：mm    ：    b、p自定

( 图 3 )

附：考试要求：

1)试件组装定位焊必须在坡口内侧

2)试件应严格按规定焊缝位置焊接

3)试件在焊接过程中不允许取下

4)焊缝表面应保持原始状态，不允许补焊、修磨

5)焊后严格清理试件上的飞溅及焊渣

七、竞赛焊工评分细则

见附表

株洲市“石峰”杯轨道交通产业技能大赛焊工评分表

试题一、板状对接仰位CO2气体保护焊

| 工件号 |  | 评分员签名 |  |  |  | 合计得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 标准 分数 | 焊缝等级 |  |  |  |  | 测量 数值 | 实际 得分 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅳ |  |  |
| 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～2 | >2，≤3 |  | >3，≤4 | >4 |  |  |
|  | 分数 | 6 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |
| 焊缝高低差 | 标准（mm） | ≤1 | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |  |
|  | 分数 | 8 | 6 |  | 2 | 0 |  |  |
| 焊缝宽度 | 标准（mm） | 21～23 | >22，≤25 |  | >23，≤27 | ＜21，>27 |  |  |
|  | 分数 | 6 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |
| 焊缝宽窄差 | 标准（mm） | ≤1 | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |  |
|  | 分数 | 8 | 6 |  | 2 | 0 |  |  |
| 咬边 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.3 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度>15，≤30 | 深度>0.5 或深度>0.3长度>30 |  |  |
|  | 分数 | 10 | 每4mm扣1分，最多扣2分 |  | 每4mm扣1分，最多扣4分 | 0 |  |  |
| 背面焊缝 凹陷 | 标准（mm） | 0 | >0，≤1 |  | >1，≤2 | >2 |  |  |
|  | 分数 | 3 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |
| 背面焊缝 凸起 | 标准（mm） | 0～1 | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |  |
|  | 分数 | 3 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |
| 错边量 | 标准（mm） | 0 | ≤0.7 |  | >0.7，≤1.6 | >1.6 |  |  |
|  | 分数 | 3 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |
| 角变形 | 标准（mm） | 0～2 | ≥2，≤3 |  | >3，≤5 | >5 |  |  |
|  | 分数 | 3 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |

注：①焊缝未完成、破坏焊缝原始表面及修补或试件做舞弊标记则该焊缝作0处理。

②凡焊缝表面低于母材、有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤等缺陷之一的，该试件外观为0分。

③其他违反技术操作要求规定的，该试件外观为0分。

④焊缝进行正、反面100％外观检查和射线检测评分；

株洲市“石峰”杯轨道交通产业技能大赛焊工评分表

试题一：板状对接仰位CO2气体保护焊射线探伤评分表

工件号：

| 序号 | 底片上反映出的缺欠及尺寸 | 扣分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未发现缺欠 |  |  |
| 2 | 气孔或点状夹渣 1点 | 1 |  |
| 3 | 气孔或点状夹渣 2点 | 2 |  |
| 4 | 气孔或点状夹渣 3点 | 3 |  |
| 5 | 气孔或点状夹渣 4点 | 4 |  |
| 6 | 气孔或点状夹渣 5点 | 5 |  |
| 7 | 气孔或点状夹渣 6点 | 6 |  |
| 8 | 气孔或点状夹渣 7点 | 7 |  |
| 9 | 二级片允许的条状夹渣 | 7 |  |
| 10 | 三级片允许的条状夹渣 | 8 |  |
| 小计得分 |  |  |  |

注：

①射线探伤评定成绩时，应在规定片级的基数分分值上，再依据缺陷状况扣分。

片为Ⅰ级片，在50分的基础上，再按上表规定扣分。

②底片为Ⅱ级片，在30分的基础上，再按上表规定扣分。

③底片为Ⅲ级片，在20分的基础上，再按上表规定扣分。

④底片为Ⅳ级片，内部得分为0分。

⑤评定标准为NB/T47013.2-2015。

⑥同一缺陷不重复扣分。

| 底片等级分 |  | 缺欠扣分 |  | 实际得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评片员：

株洲市“石峰”杯轨道交通产业技能大赛焊工评分表

职业素养评分标准

场次：                 工位号：

| 项目 | 内容及要求 | 评分细则 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳保穿戴 | 1.头部防护：按要求戴好帽子、面罩、防护眼镜和口罩 | 违反一项扣1分，扣完为止 | 4 |  |
|  | 2.身体防护：按要求穿好电焊用工作服，严禁穿化纤服装、短袖、短裤 |  |  |  |
|  | 3.手部防护：按要求戴好防护手套，并保持干燥 |  |  |  |
|  | 4.脚部防护：按要求穿好绝缘鞋，严禁穿凉鞋，并保持干燥 |  |  |  |
| 安全操作 | 1.试件定位准确 | 违反一项扣1分，扣完为止 | 4 |  |
|  | 2.在指定试板上调试电流 |  |  |  |
|  | 3.服从裁判指挥 |  |  |  |
|  | 4.开始焊接前按要求检查焊接设备设施 |  |  |  |
|  | 5.按规定使用电动工具 |  |  |  |
|  | 6.打磨、清渣、清理飞溅等动作不得对向他人 |  |  |  |
| 文明生产 | 1.赛前严禁喝酒 | 违反一项扣1分,扣完为止 | 2 |  |
|  | 2.按要求清理竞赛场地 |  |  |  |
|  | 3.试件及工具摆放规范 |  |  |  |
| 合计 | 10 |  |  |  |

现场裁判：

株洲市“石峰”杯轨道交通产业技能大赛焊工赛场记录表

| 选手工位号： |  |  |  |  | 比赛场次： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 对 | 开始时间 | 结束时间 | 组对结果： |  |  |  |  |
|  |  |  | 裁判签名： |  |  | 选手签名： |  |
| 比 赛 | 开始时间 | 结束时间 | 过 程 |  |  |  | 结 果 |
| 裁判签名： |  |  |  | 选手签名： |  |  |  |

株洲市“石峰”杯轨道交通产业技能大赛焊工评分表

试题二、板状对接横位焊条电弧焊

| 工件 号 |  | 评分员签名 |  |  |  | 合计得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 项目 | 标准 分数 | 焊缝等级 |  |  |  |  | 测量 数值 | 实际 得分 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅳ |  |  |
| 焊缝余高 | 标准 （mm） | 0～2 | >2，≤3 |  | >3，≤4 | >4 |  |  |
|  | 分数 | 6 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |
| 焊缝 高低 差 | 标准（mm） | ≤1 | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |  |
|  | 分数 | 8 | 6 |  | 2 | 0 |  |  |
| 焊缝 宽度 | 标准（mm） | 22～24 | >23，≤26 |  | >24，≤28 | ＜22，>28 |  |  |
|  | 分数 | 6 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |
| 焊缝 宽窄 差 | 标准（mm） | ≤1 | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |  |
|  | 分数 | 8 | 6 |  | 2 | 0 |  |  |
| 咬边 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.3 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度>15，≤30 | 深度>0.5 或深度>0.3长度>30 |  |  |
|  | 分数 | 10 | 每4mm扣1分，最多扣2分 |  | 每4mm扣1分，最多扣4分 | 0 |  |  |
| 背面 焊缝 凹陷 | 标准（mm） | 0 | >0，≤1 |  | >1，≤2 | >2 |  |  |
|  | 分数 | 3 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |
| 背面 焊缝 凸起 | 标准（mm） | 0～1 | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |  |
|  | 分数 | 3 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |
| 错边 量 | 标准（mm） | 0 | ≤0.7 |  | >0.7，≤1.6 | >1.6 |  |  |
|  | 分数 | 3 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |
| 角变 形 | 标准（mm） | 0～2 | ≥2，≤3 |  | >3，≤5 | >5 |  |  |
|  | 分数 | 3 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |

注：①焊缝未完成、破坏焊缝原始表面及修补或试件做舞弊标记则该焊缝0分处理。

②凡焊缝表面低于母材、有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤等缺陷之一的，该试件外观为0分。

③其他违反技术操作要求规定的，该试件外观为0分。

④焊缝进行正、反面100％外观检查和射线检测评分；

试题二板状对接横位焊条电弧焊射线探伤评分表

工件号：

| 序号 | 底片上反映出的缺欠及尺寸 | 扣分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未发现缺欠 |  |  |
| 2 | 气孔或点状夹渣 1点 | 1 |  |
| 3 | 气孔或点状夹渣 2点 | 2 |  |
| 4 | 气孔或点状夹渣 3点 | 3 |  |
| 5 | 气孔或点状夹渣 4点 | 4 |  |
| 6 | 气孔或点状夹渣 5点 | 5 |  |
| 7 | 气孔或点状夹渣 6点 | 6 |  |
| 8 | 气孔或点状夹渣 7点 | 7 |  |
| 9 | 二级片允许的条状夹渣 | 7 |  |
| 10 | 三级片允许的条状夹渣 | 8 |  |
| 小计得分 |  |  |  |

注：射线探伤评定成绩时，应在规定片级的基数分分值上，再依据缺陷状况扣分。

①底片为Ⅰ级片，在50分的基础上，再按上表规定扣分。

②底片为Ⅱ级片，在30分的基础上，再按上表规定扣分。

③底片为Ⅲ级片，在20分的基础上，再按上表规定扣分。

④底片为Ⅳ级片，内部得分为0分。

⑤评定标准为NB/T47013.2-2015。

⑥同一缺陷不重复扣分。

| 底片等级分 |  | 缺欠扣分 |  | 实际得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评片员：

比赛日期:

株洲市“石峰”杯轨道交通产业技能大赛焊工职业素养评分标准

场次：                 工位号：

| 项目 | 内容及要求 | 评分 细则 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳保穿戴 | 1.头部防护：按要求戴好帽子、面罩、防护眼镜和口罩 | 违反一项扣1分，扣完为止 | 4 |  |
|  | 2.身体防护：按要求穿好电焊用工作服，严禁穿化纤服装、短袖、短裤 |  |  |  |
|  | 3.手部防护：按要求戴好防护手套，并保持干燥 |  |  |  |
|  | 4.脚部防护：按要求穿好绝缘鞋，严禁穿凉鞋，并保持干燥 |  |  |  |
| 安全操作 | 1.试件定位准确 | 违反一项扣1分，扣完为止 | 4 |  |
|  | 2.在指定试板上调试电流 |  |  |  |
|  | 3.服从裁判指挥 |  |  |  |
|  | 4.开始焊接前按要求检查焊接设备设施 |  |  |  |
|  | 5.按规定使用电动工具 |  |  |  |
|  | 6.打磨、清渣、清理飞溅等动作不得对向他人 |  |  |  |
| 文明生产 | 1.赛前严禁喝酒 | 违反一项扣1分,扣完为止 | 2 |  |
|  | 2.按要求清理竞赛场地 |  |  |  |
|  | 3.试件及工具摆放规范 |  |  |  |
| 合计 | 10 |  |  |  |

现场裁判：

株洲市“石峰”杯轨道交通产业技能大赛焊工赛场记录表

| 选手工位号： |  |  |  |  | 比赛场次： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 对 | 开始时间 | 结束时间 | 组对结果： |  |  |  |  |
|  |  |  | 裁判签名： |  |  | 选手签名： |  |
| 比 赛 | 开始时间 | 结束时间 | 过 程 |  |  |  | 结 果 |
| 裁判签名： |  |  |  | 选手签名： |  |  |  |

株洲市“石峰”杯轨道交通产业技能大赛焊工评分表

试题三、管状对接水平固定钨极氩弧焊打底、焊条电弧焊盖面

| 工件号 |  | 评分员签名 |  |  |  |  | 合计得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 项目 | 标准 分数 | 焊缝等级 |  |  |  |  |  | 测量 数值 | 实际 得分 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅳ |  |  |  |
| 焊缝 余高 | 标准 （mm） | 0～1 | ﹥1，≤2 |  | ﹥2，≤3 | ﹥3 |  |  |  |
|  | 分数 | 8 | 6 |  | 4 | 0 |  |  |  |
| 焊缝 高低差 | 标准（mm） | ≤0.5 | ﹥0.5，≤1 |  | ﹥1，≤2 | ﹥2 |  |  |  |
|  | 分数 | 6 | 4 |  | 2 | 0 |  |  |  |
| 焊缝 宽度 | 标准（mm） | 8～9 | ﹥9，≤10 |  | ﹥10，≤11 | ≤8，﹥11 |  |  |  |
|  | 分数 | 6 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |
| 焊缝 宽窄差 | 标准（mm） | ≤1 | ﹥1，≤2 |  | ﹥2，≤3 | ﹥3 |  |  |  |
|  | 分数 | 7 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |
| 咬边 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.3 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度>15，≤30 | 深度>0.5 或深度>0.3，长度>30 |  |  |  |
|  | 分数 | 10 | 每2mm扣1分，最多扣2分 |  | 每2mm扣1分，最多扣4分 | 0 |  |  |  |
| 根部 凸出 | 标准（mm） | 通球Φ=0.9d(内径） |  |  | 通球Φ=0.85d(内径） |  |  |  |  |
|  | 分数 | 10（通过）， |  |  | 6（通过），0（通不过） |  |  |  |  |
| 角变形 | 标准（mm） | ≤1 | ﹥1，≤2 |  | ﹥2，≤3 | ﹥3 |  |  |  |
|  | 分数 | 3 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |

注：①焊缝未完成、破坏焊缝原始表面（表面重熔）及修补或试件做舞弊标记则该焊缝作0分处理。

②凡焊缝表面低于母材、有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤等缺陷之一的，该试件外观为0分。

③其他违反技术操作要求规定的，该试件外观为0分。

④管对接焊缝全长正、反面100％外观检查和射线检测评分。

试题三、管状对接水平固定氩电联焊焊射线探伤评分表

工件号：

| 序号 | 底片上反映出的缺欠及尺寸 | 扣分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未发现缺欠 |  |  |
| 2 | 气孔或点状夹渣 1点 | 1 |  |
| 3 | 气孔或点状夹渣 2点 | 2 |  |
| 4 | 气孔或点状夹渣 3点 | 3 |  |
| 5 | 气孔或点状夹渣 4点 | 4 |  |
| 6 | 气孔或点状夹渣 5点 | 5 |  |
| 7 | 气孔或点状夹渣 6点 | 6 |  |
| 8 | 气孔或点状夹渣 7点 | 7 |  |
| 9 | 二级片允许的条状夹渣 | 7 |  |
| 10 | 三级片允许的条状夹渣 | 8 |  |
| 小计得分 |  |  |  |

注：射线探伤评定成绩时，应在规定片级的基数分分值上，再依据缺陷状况扣分。

①底片为Ⅰ级片，在50分的基础上，再按上表规定扣分。

②底片为Ⅱ级片，在40分的基础上，再按上表规定扣分。

③底片为Ⅲ级片，在20分的基础上，再按上表规定扣分。

④底片为Ⅳ级片，内部得分为0分。

⑤评定标准为NB/T47013.2-2015。

⑥同一缺陷不重复扣分。

| 底片等级分 |  | 缺欠扣分 |  | 总计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评片员：

比赛日期:

株洲市“石峰”杯轨道交通产业技能大赛焊工职业素养评分标准

场次：                 工位号：

| 项目 | 内容及要求 | 评分 细则 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳保穿戴 | 1.头部防护：按要求戴好帽子、面罩、防护眼镜和口罩 | 违反一项扣1分，扣完为止 | 4 |  |
|  | 2.身体防护：按要求穿好电焊用工作服，严禁穿化纤服装、短袖、短裤 |  |  |  |
|  | 3.手部防护：按要求戴好防护手套，并保持干燥 |  |  |  |
|  | 4.脚部防护：按要求穿好绝缘鞋，严禁穿凉鞋，并保持干燥 |  |  |  |
| 安全操作 | 1.试件定位准确 | 违反一项扣1分，扣完为止 | 4 |  |
|  | 2.在指定试板上调试电流 |  |  |  |
|  | 3.服从裁判指挥 |  |  |  |
|  | 4.开始焊接前按要求检查焊接设备设施 |  |  |  |
|  | 5.按规定使用电动工具 |  |  |  |
|  | 6.打磨、清渣、清理飞溅等动作不得对向他人 |  |  |  |
| 文明生产 | 1.赛前严禁喝酒 | 违反一项扣1分,扣完为止 | 2 |  |
|  | 2.按要求清理竞赛场地 |  |  |  |
|  | 3.试件及工具摆放规范 |  |  |  |
| 合计 | 10 |  |  |  |

现场裁判：

株洲市“石峰”杯轨道交通产业技能大赛焊工赛场记录表

| 选手工位号： |  |  |  |  | 比赛场次： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 对 | 开始时间 | 结束时间 | 组对结果： |  |  |  |  |
|  |  |  | 裁判签名： |  |  | 选手签名： |  |
| 比 赛 | 开始时间 | 结束时间 | 过 程 |  |  |  | 结 果 |
| 裁判签名： |  |  |  | 选手签名： |  |  |  |

株洲市“石峰”杯轨道交通产业技能大赛焊工评分表

选手姓名：

| 序号 | 项 目 |  |  | 得 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实际操作 | 焊条电弧焊 |  |  | 权重得分 |  |
|  |  | CO2气体保护焊 |  |  | 权重得分 |  |
|  |  | 钨极氩弧焊 |  |  | 权重得分 |  |
| 2 | 职业素养 |  |  | 权重得分 |  |  |
| 总 分 合 计 |  |  |  |  |  |  |

统分裁判：

裁判长：