
2022年株洲市金属材料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中抽取5盘产品，在每盘或根钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。
对不锈钢板或带取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取3片或卷，每片或卷截取2片[500mm×500mm(沿钢板或带宽度1/4处)]样品，若产品宽度小于500mm时，样品一边宽度为产品宽度，2片样品均应编号并标记轧制方向,标记轧制方向,并一一对应（如1-a，1-b），标记a的样品为检验样品，标记b的样品为备用样品。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量表

	产品种类
	抽样数量（支或片）

	
	抽样总数量
	检验样品
	备用样品

	热轧带肋钢筋
	10
	5
	5

	热轧光圆钢筋
	10
	5
	5

	冷轧带肋钢筋
	10
	5
	5

	不锈钢冷轧钢板和钢带
	6
	3
	3

	一般用途低碳钢丝
	10
	5
	5

	低碳钢热轧圆盘条
	10
	5
	5


2 检验依据

表2 热轧带肋钢筋
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	力学性能
	屈服强度
	GB/T 1499.2-2018

GB/T 28900-2012 

	
	
	抗拉强度
	

	
	
	断后伸长率
	

	2
	工艺性能
	弯曲
	GB/T 1499.2-2018

GB/T 28900-2012

	3
	化学成分
	C
	GB/T 223.5-2008

GB/T 223.11-2008

GB/T 223.12-1991

GB/T 223.14-2000

GB/T 223.19-1989

GB/T 223.23-2008

GB/T 223.26-2008

GB/T 223.40-2007

GB/T 223.59-2008

GB/T 223.63-1988

GB/T 223.85-2009

GB/T 223.86-2009

GB/T 4336-2016及标准第1号修改单

GB/T 20123-2006

GB/T 20125-2006

	
	
	Si
	

	
	
	Mn
	

	
	
	P
	

	
	
	S
	

	4
	尺寸外形
	横肋高
	GB/T 1499.2-2018

	
	
	肋间距
	GB/T 1499.2-2018

	5
	重量偏差
	GB/T 1499.2-2018


表3 热轧光圆钢筋
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	力学性能
	屈服强度
	GB/T 1499.1-2017
GB/T 28900-2012

	
	
	抗拉强度
	

	
	
	断后伸长率
	

	2
	工艺性能
	弯曲
	GB/T 1499.1-2017
GB/T 28900-2012

	3
	化学成分
	C
	GB/T 223.5-2008
GB/T 223.59-2008
GB/T 223.63-1988
GB/T 223.85-2009
GB/T 223.86-2009
GB/T 4336-2016
GB/T 20123-2006
GB/T 20125-2006

	
	
	Si
	

	
	
	Mn
	

	
	
	P
	

	
	
	S
	

	4
	尺寸
	不圆度
	GB/T 1499.1-2017

	5
	重量偏差
	GB/T 1499.1-2017


表4 冷轧带肋钢筋
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	力学性能
	抗拉强度
	GB/T 13788-2017
GB/T 28900-2012

	
	
	断后伸长率
	

	2
	工艺性能
	弯曲
	GB/T 13788-2017
GB/T 28900-2012

	3
	尺寸
	横肋中点高
	GB/T 13788-2017

	
	
	横肋间距
	GB/T 13788-2017

	4
	重量偏差
	GB/T 13788-2017


表5 不锈钢冷轧钢板和钢带
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	化学成分
	GB/T 223系列

GB/T 20123-2006

	2
	拉伸试验
	GB/T228.1-2010


表6 一般用途低碳钢丝
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	抗拉强度
	GB/T228.1-2010

	2
	伸长率
	GB/T228.1-2010


表7 低碳钢热轧圆盘条
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	力学性能
	屈服强度
	GB/T 1499.2-2018

GB/T 28900-2012 

	
	
	抗拉强度
	

	
	
	断后伸长率
	

	2
	工艺性能
	弯曲
	GB/T 1499.2-2018

GB/T 28900-2012

	3
	化学成分
	C
	GB/T 223.5-2008

GB/T 223.11-2008

GB/T 223.12-1991

GB/T 223.14-2000

GB/T 223.19-1989

GB/T 223.23-2008

GB/T 223.26-2008

GB/T 223.40-2007

GB/T 223.59-2008

GB/T 223.63-1988

GB/T 223.85-2009

GB/T 223.86-2009

GB/T 4336-2016及标准第1号修改单

GB/T 20123-2006

GB/T 20125-2006

	
	
	Si
	

	
	
	Mn
	

	
	
	P
	

	
	
	S
	


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准

GB 1499.2-2018钢筋混凝土用钢 第2部分热轧带肋钢筋

GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 13788-2017冷轧带肋钢筋

GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带 
YB/T 5294-2009 一般用途低碳钢丝 

GB/T 701-2008低碳钢热轧圆盘条 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
2

