
株洲市墙体材料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量表

	产品种类
	抽样数量（块）

	
	抽样总数量
	检验样品
	备用样品

	烧结普通砖
	40
	30
	10

	烧结多孔砖和多孔砌块
	40
	30
	10

	烧结空心砖和空心砌块
	40
	30
	10

	混凝土路面砖
	20
	15
	5

	烧结瓦
	20
	15
	5

	粉煤灰混凝土小型空心砌块
	30
	20
	10

	轻集料混凝土小型空心砌块
	40
	30
	10

	蒸压加气混凝砌块
	20
	15
	5

	石膏砌块
	20
	15
	5

	装饰石膏板
	30
	20
	10

	石膏空心条板
	20
	15
	5

	纸面石膏板
	30
	20
	10


2 检验依据

表2 烧结普通砖
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	强度等级
	GB/T5101-2017

GB/T 2542-2012

	2
	泛霜
	GB/T 2542-2012

	3
	石灰爆裂
	GB/T 2542-2012

	4
	抗风化性能
	GB/T 2542-2012


表3 烧结多孔砖和多孔砌块

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度等级
	GB/T 2542-2012

	2
	强度等级
	GB/T13544-2011

GB/T 2542-2012

	3
	孔型孔结构及孔洞率
	GB/T13544-2011

GB/T 2542-2012

	4
	泛霜
	GB/T 2542-2012

	5
	石灰爆裂
	GB/T 2542-2012

	6
	抗风化性能
	GB/T 2542-2012


表4 烧结空心砖和空心砌块

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	强度等级
	GB/T 13545-2014

GB/T 2542-2012

	2
	密度等级
	GB/T 2542-2012

	3
	孔洞排列及其结构
	GB/T 2542-2012

	4
	泛霜
	GB/T 2542-2012


表5 混凝土路面砖
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	强度级别
	GB 28635-2012 

	2
	吸水率
	GB 28635-2012 


表6 烧结瓦

	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	吸水率
	GB/T 21149-2019

	2
	抗渗性能
	GB/T 21149-2019


表7 粉煤灰混凝土小型空心砌块
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	密度等级
	GB/T 4111-2013

	2
	强度等级
	GB/T 4111-2013

	3
	相对含水率
	GB/T 4111-2013


表8 轻集料混凝土小型空心砌块
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	密度等级
	GB/T 4111-2013

	2
	强度等级
	GB/T 4111-2013

	3
	吸水率
	GB/T 4111-2013

	4
	相对含水率
	GB/T 4111-2013


表9 蒸压加气混凝土砌块

	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	干密度级别
	GB/T 11969-2020

	2
	强度级别
	GB/T 11969-2020


表10 石膏砌块
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	表观密度
	JC/T 698-2010

	2
	断裂荷载
	JC/T 698-2010

	3
	软化系数
	JC/T 698-2010


表11 装饰石膏板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	 JC/T 799-2016 

	2
	单位面积质量
	 JC/T 799-2016 

	3
	断裂荷载
	 JC/T 799-2016 


表12 石膏空心条板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	面密度
	JC/T 829-2010

	2
	抗冲击性能
	JC/T 829-2010

	3
	单点吊挂力
	 JC/T 829-2010


表13 纸面石膏板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	面密度
	GB/T 9775-2008

	2
	断裂荷载
	GB/T 9775-2008

	3
	抗冲击性
	GB/T 9775-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准

    GB/T 5101-2017 烧结普通砖
GB/T 13544-2011 烧结多孔砖和多孔砌块

GB/T 13545-2014 烧结空心砖和空心砌块

GB 28635-2012 混凝土路面砖 

GB/T 21149-2019烧结瓦

JC/T 862-2008 粉煤灰混凝土小型空心砌块  

GB/T 15229-2011 轻集料混凝土小型空心砌块 

GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块

JC/T 698-2010石膏砌块 

JC/T 799-2016装饰石膏板 

JC/T 829-2010石膏空心条板  

GB/T 9775-2008纸面石膏板 

GB/T 2542-2012 砌墙砖试验方法

GB/T 4111-2013 混凝土砌块和砖试验方法

 GB/T 11969-2020 蒸压加气混凝土性能试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
2
1

